Лабораторная работа 3.40

Экспериментальное ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО

СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить среднее значение температурного коэффициента сопротивления меди.

Приборы и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: прибор для определения температурного коэффициента сопротивления металлов, выпрямитель ВС-24М, набор проводников, амперметр, вольтметр, термометр технический, комплект проводов.

# КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Характеристикой проводящих свойств материала проводника является удельное сопротивление, т.е. сопротивление проводника, имеющего поперечное сечение, равное единице площади, и длину, равную единице длины. Если проводник с удельным сопротивлением  имеет по всей длине  одинаковое сечение , то его сопротивление может быть подсчитано по формуле

|  | (1) |
| --- | --- |

Удельное сопротивление проводника зависит в общем случае от многих факторов: температуры, механических деформаций, напряженности магнитного поля, в которое помещен проводник, и т.п. Эти зависимости широко используется в измерительной технике и автоматике.

Зависимость сопротивления от температуры в общем виде может быть выражена многочленом

|  | (2) |
| --- | --- |

где  и  - средние значения температурных коэффициентов, определяемых опытным путем,  и  - сопротивления при начальной () и конечной () температурах. В небольших интервалах изменения температур часто бывает достаточным при расчете ограничиться двумя членами ряда формулы (2). В этом случае формула для определения сопротивления имеет вид:

|  | (3) |
| --- | --- |

Значения  не являются постоянными и изменяются с изменением температуры, однако в некоторых температурных интервалах этот коэффициент можно характеризовать средним значением температурного коэффициента.

| Применяемый в работе прибор (рис. 1) для определения температурного коэффициента меди состоит из катушки 1. Катушка представляет собой картонный каркас 2, на который намотан медный провод с лаковой изоляцией. Концы провода выведены к зажимам 3, установленным на пластмассовой колодке 4. В этой колодке закреплена стеклянная пробирка, в которую вставлен каркас катушки. Сверху в колодке имеется отверстие 5 для термометра, измеряющего температуру катушки. Прибор помещают в сосуд с водой. В сосуде имеется электрическая спираль с выведенным наверх клеммами. Подсоединив электрическую спираль к источнику тока, нагревают воду в сосуде, периодически считывая показания термометра и измеряя омметром сопротивление катушки. | Рис. 1 |
| --- | --- |

Порядок ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.

1. Подготовьте в тетради таблицу для записи результатов измерений и вычислений.

## Таблица

| № п/п | U, B | , С( | I0, A | , Ом | Ii, A | , С( | , Ом | , град-1 | , град-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Залейте в сосуд воду на 2/3 высоты сосуда. Внимание: заливая воду в сосуд, примите меры к тому чтобы вода не попала внутрь пробирки.

3. Вставьте в пробирку термометр.

4. Выждав некоторое время, пока выровняются температура воды и катушки прибора, запишите показания термометра .

5. Измерьте c помощью амперметра силу тока I0 и рассчитайте сопротивление катушки  пользуясь законом Ома, и запишите результаты в таблицу.

6. Подключите спираль к источнику тока и установите напряжение не более 5 В.

7. Следите за повышением температуры катушки. Когда температура катушки окажется кратной 10 т.е. =30, 40, 50 С( измерьте силу тока и рассчитайте сопротивление катушки. Результаты измерений запишите в таблицу.

8. Используя результаты первого опыта и трех последующих (, ) вычислите для каждого опыта значение температурного коэффициента сопротивления меди по формуле:

которая выведена из зависимости (3).

9. Найдите среднее значение температурного коэффициента сопротивления меди .

10. Начертите график зависимости  от температуры  (в масштабе).

### контрольные вопросы

- Что называется температурным коэффициентом сопротивления?

- Удельная проводимость проводника. Физический смысл, единицы измерения, от чего она зависит?

- Какова зависимость удельного сопротивления проводника от температуры? Чем характеризуется эта зависимость?

4. Температурный коэффициент сопротивления. Что он характеризует, от чего он зависит. В каких единицах измеряется?

5. Зависит ли сопротивление проводника от температуры? Если зависит, то какова эта зависимость? Объяснить физический смысл этого явления.

6. Как изменится сопротивление проводника с повышением температуры и почему? Математическое и графическое изображение этой зависимости.

- Сравнить зависимость изменения сопротивления металлических проводников и электролитов от температуры. Объяснить физику явлений, порождающих эту зависимость.

- Описать последовательность действий определения температурной зависимости сопротивления в ходе выполнения лабораторной работы.

- Изменится ли температурный коэффициент сопротивления, если определять его по удельному сопротивлению, а не по измеряемому сопротивлению?

10.Зависит ли температурный коэффициент сопротивления от материала сопротивления.

11 .В чем физический смысл сопротивления проводника? От чего оно зависит?

12.Напишите и объясните математическую зависимость сопротивления от материала и размеров сопротивления.